燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量秦皇岛市监督抽查实施细则

本细则适用秦皇岛市市场监督管理局组织的家用燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1.抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（米） | 检验样品数量（米） | 备用样品数量（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 6 | 3 | 3 |

2.检验依据

表2 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管耐压性 | CJ/T197-2010 |
| 2 | 软管气密性 | CJ/T197-2010 |
| 3 | 软管扭曲性 | CJ/T197-2010 |
| 4 | 软管耐冲击性 | CJ/T197-2010 |
| 5 | 软管耐应力腐蚀性 | CJ/T197-2010 |
| 6 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T197-2010 |

3.判定规则

3.1依据标准

CJ/T197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。