秦皇岛市儿童纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次纸尿裤类产品抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（包） | 检验样品数量（包） | 备用样品数量（包） |
| 1 | 纸尿裤 | 6 | 4 | 2 |
| 注：如遇到只装单片的独立包装时，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |

2检验依据

表1 婴儿纸尿裤（片、垫）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 全长偏差 | GB/T 28004-2011GB/T 28004.1-2021产品明示标准 | GB/T 28004-2011 6.2.1 |
| 2 | 全宽偏差 | GB/T 28004-2011 6.2.2 |
| 3 | 条质量偏差 | GB/T 28004-2011 6.2.3GB/T 28004.1-2021 7.2 |
| 4 | 渗透性能 | GB/T 28004-2011 附录AGB/T 28004.1-2021 附录A |
| 5 | 面层附着物 | GB/T 28004.1-2021 7.4 |
| 6 | pH值 | GB/T 28004-2011 附录BGB/T 28004.1-2021 附录B |
| 7 | 杂质 | GB/T 28004.1-2021 附录C |
| 8 | 防侧漏性能 | GB/T 28004.1-2021 7.7 |
| 9 | 交货水分 | GB/T 462 |
| 10 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1-2021 附录D |
| 11 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592GB/T 23344 |
| 13 | 微生物指标 | 绿脓杆菌 |  | GB 15979 |
| 金黄色葡萄球菌 |
| 溶血性链球菌 |
| 细菌菌落总数 |
| 大肠菌群 |
| 真菌菌落总数 |
| 14 | 纸尿裤适用腰围最大值 |  | GB/T 33280-2016 附录A |
| 15 | 外观质量 | GB/T 28004-2011GB/T 28004.1-2021 7.17 |
| 16 | 标志标识 | GB/T 28004-2011 8.1GB/T 28004.1-2021 9.1 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》

GB/T 28004.1-2021《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不符合项；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格（微生物项目不合格不进行复检）。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。