秦皇岛市儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（件/条/套） | 检验样品数量（件/条/套） | 备用样品数量（件/条/套） |
| 1 | 儿童服装 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 6 | 4 | 2 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 | | | | |

2 检验依据

儿童及婴幼儿服装

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 18886-2019 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013  相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  GB/T 2910.1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.11-2009  GB/T 2910.12-2009  GB/T 2910.18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.101-2009  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009  GB/T 16988-2013 |
| 11 | 重金属 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB 31701-2015 |
| 14 | 绳带要求 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB 31701-2015 |
| 15 | 附件锐利性 | GB 31701-2015  相应产品标准 | GB/T 31702-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2660-2017 衬衫

GB/T 22853-2009 针织运动服

GB/T 22853-2019 针织运动服

GB/T 22849-2014 针织T恤衫  
GB/T 31900-2015 机织儿童服装  
GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装

GB/T 39508-2020 针织婴幼儿及儿童服装  
FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品  
FZ/T 73009-2009 羊绒针织品

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫  
FZ/T 73018-2012 毛针织品

FZ/T 73020-2012 针织休闲服装

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰  
FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029-2009 针织裤  
FZ/T 73029-2019 针织裤  
FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装  
FZ/T 73034-2009 半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2012 针织衬衫  
FZ/T 73043-2020针织衬衫  
FZ/T 73045-2013 针织儿童服装  
FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套  
FZ/T 81006-2017 牛仔服装  
FZ/T 81007-2012 单、夹服装  
FZ/T 81010-2018 风衣  
FZ/T 81014-2008 婴幼儿服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。