秦皇岛市老年鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
| 7 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | GB/T 15107-2013 相应产品标准 | QB/T2882-2007 |

表2 休闲鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | GB/T 3903.1 |
| 2 | 耐磨性能 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | GB/T 3903.2 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | GB/T 3903.3 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | QB/T 2955-2017 |
| 5 | 内底和衬里耐摩擦色牢度 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | QB/T 2882-2007 |
| 6 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | GB/T 21396-2008 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | GB/T2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T2955-2017 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |

表3 皮鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | QB/T 1002-2015 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | QB/T 2882-2007 A法 |
| 8 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | QB/T 1002-2015 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | QB/T 1813-2000 |
| 10 | 勾心硬度 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 230.1-2018 |
| 11 | 勾心长度下限值 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 28011-2011 |
| 12 | 勾心弯曲性能 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 28011-2011 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 |
| 14 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T1002-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15107-2013 《旅游鞋》

GB/T 15107-2013 《旅游鞋》国家标准第1号修改单

QB/T 2955-2017 《休闲鞋》

QB/T 1002-2015《皮鞋》

QB/T 4329-2012《布鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。