秦皇岛市妇女、儿童内衣产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 文胸、女式内裤 | 6件/条/套（其中备样2件/条/套） |
| 儿童内衣 | 4件/条/套（其中备样2件/条/套） |
| 其他 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |

2 检验依据

表2 文胸、女式内衣

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

FZ/T 73011-2013 针织腹带

FZ/T 73012-2017 文胸

FZ/T 73016-2013 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73016-2020 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73019.1-2017 针织塑身内衣 弹力型

FZ/T 73019.2-2013 针织塑身内衣 调整型

FZ/T 73019.2-2020 针织塑身内衣 调整型

FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

FZ/T 73036-2010 吸湿发热针织内衣

FZ/T 73046-2013 一体成型文胸

FZ/T 73046-2020 一体成型文胸

FZ/T 73051-2015 热湿性能针织内衣

FZ/T 73057-2017 自由裁针织服装

FZ/T 74002-2014 运动文胸

FZ/T 81020-2014 机织文胸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

表3儿童内衣

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |
| 11 | 重金属 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 20388-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

FZ/T 73016-2013 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73016-2020 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73045-2013 针织儿童服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。