2024年度产品质量监督抽查细则

聚乙烯农用膜

2024—02—01发布                       2024—02—01实施

秦皇岛市市场监督管理局

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜及棚膜

1 范围

本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2024年在全市范围内组织的聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜及棚膜产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜按覆盖使用时间分为两类：Ⅰ类为耐老化地膜，Ⅱ类为普通地膜。

农业用乙烯乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜。

3 企业聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜及棚膜产品生产规模划分

根据聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品行业的实际情况，生产企业规模以聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表1　企业规模分类表

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 13735  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
GB/T 6672  塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法

GB/T 6673  塑料薄膜与片材长度和宽度的测定

GB/T 1040.3  塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

QB/T 1130-1991  塑料直角撕裂性能试验方法

相关的法律法规、部门规章和细则

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品。

5.2.2 抽样基数

抽查最低批量为3卷。

5.2.3 抽样数量

根据标准有关规定随机抽取3卷，抽样时，每卷地膜为一个样本单位。每卷去除开始10m2后取样4 m2其中2块作为检验样品，1块作为备用样品。

5.2.4 抽样应注意问题

5.2.4.1 样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

5.2.4.2抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容拍照或带回一个包装袋。

5.3抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

6 检验要求

6.1 检验项目见表3

表3聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 13735 | GB 13735 |
| 2 | 厚度 |  | GB/T 6672 |
| 3 | 宽度 |  | GB/T 6673 |
| 4 | 拉伸负荷 |  | GB/T 1040.3 |
| 5 | 断裂标称应变 |  | GB/T 1040.3 |
| 6 | 直角撕裂负荷 |  | QB/T 1130-1991 |

表4农业用乙烯乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 20202 | GB/T 6672 |
| 2 | 宽度 |  | GB/T 6673 |
| 3 | 拉伸强度 |  | GB/T 1040.3 |
| 4 | 断裂伸长率 |  | GB/T 1040.3 |
| 5 | 直角撕裂强度 |  | QB/T 1130-1991 |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9附则

本细则编写单位：秦皇岛市质量技术监督检验所。

本细则由秦皇岛市市场监督管理局产品质量认证科管理。