秦皇岛市市场监督管理局2025年度聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜及棚膜质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于开展重点工业产品（含生产许可

证产品）质量监督抽查的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜及棚膜产品(GB 13735、GB/T 20202)质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜及棚膜产品。

- 抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。抽样基数满足抽样数量即可，按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法：抽随机抽取3卷，抽样时，每卷地膜为一个样本单位。每卷去除开始10m2后取样4 m2其中2块作为检验样品，1块作为备用样品。

- 检验项目和方法：检验项目共9项(外观、厚度、宽度、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、拉伸强度、断裂伸长率、直角撕裂强度)，按照GB 13735、GB/T 6672、GB/T 6673、GB/T 1040.3、GB/T 1040.3、QB/T 1130规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。