秦皇岛市市场监督管理局2025年度绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于开展重点工业产品（含生产许证

产品）质量监督抽查的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品(GB/T 10801.1)质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品。

- 抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。抽样基数满足抽样数量即可，按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法：每种产品共抽取样品6块（500mm×500mm/块），其中3块作为检验样品，3块作为备用样品。

- 检验项目和方法：检验项目共6项(外观要求、规格尺寸和允许偏差、表观密度、压缩强度 、导热系数、氧指数)，按照GB/T 10801.1、GB/T 6342、GB/T 6343、GB/T 8813、GB/T 10294、GB 8624规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。