秦皇岛市市场监督管理局2025年度直埋保温管质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于开展重点工业产品（含生产许可证

产品）质量监督抽查的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的直埋保温管产品(GB/T 29047、CJ/T 129)质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的直埋保温管产品。

- 抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。抽样基数满足抽样数量即可，按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法：抽取2根保温管，每根截取4段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

- 检验项目和方法：检验项目共8项(外护管密度、纵向回缩率、外护管拉伸强度、外护管断裂伸长率、保温层密度、保温层压缩强度、保温层导热系数、弯曲强度)，按照GB/T 1033.1、GB/T 6671、GB/T 8804.2、GB/T 8804.2、GB/T 6343、GB/T 8813、GB/T 10294、GB/T 1463、GB/T 1447、GB/T 1449规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。