2025年度秦皇岛市市场监督管理局产品质量监督抽查细则

合成树脂乳液内墙涂料

2025—03—10发布                       2025—03—10实施

秦皇岛市市场监督管理局

1 范围

本细则适用于合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查，针对特殊情况的市级监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品为合成树脂乳液内墙涂料。本细则内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品种类

合成树脂乳液内墙涂料分为底漆和面漆。

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 9756  合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 1733-1993  漆膜耐水性测定法

GB/T 9265  建筑涂料涂层耐碱性测定

GB/T 9266  建筑涂料 涂层耐洗刷测定性

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4 抽样

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的面漆产品。

4.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场代销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样，独立包装产品重量≤5kg时，同一批次产品基数不少于20个独立包装；在贮罐、大桶或其它较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg，搅拌均匀后抽取样品。在流通领域抽样，抽样基数满足抽取样品数量即可。

表3 被抽取样品的最低件数

| 容器的总数 N | 被取样品的最低件数 n |
| --- | --- |
| 1～2 | 全部 |
| 3～8 | 2 |
| 9～25 | 3 |
| 26～100 | 5 |
| 101～500 | 8 |
| 501～1 000 | 13 |
| 其后类推 | N=√N/2 |

抽样量应满足以下要求：

①单组分：抽取不低于3kg的样品两份。

②多分组：抽取主漆不低于3kg的样品2份，配套产品按配比抽取2份。

当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

以上所抽的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。

4.3 样品处置

检验样品及备用样品应分别封样，并寄、送至指定的检验机构相关部门。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

4.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的合成树脂乳液外墙涂料产品的销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数如被抽样品的施工要求及配比（质量比/体积比）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5 检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3

表3检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工性 | GB/T 9756 | GB/T 9756 |
| 2 | 容器中状态 | GB/T 9756 GB/T 9268 | GB/T 9268 |
| 3 | 涂膜外观 | GB/T 9756 | GB/T 9756 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 9756、 GB/T 1728 | GB/T 1728 |
| 5 | 耐碱性 | GB/T 9756、 GB/T 9265 | GB/T 9265 |

注：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保等重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 打开样品后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。

5.2.2对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。

5.2.3检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。

5.2.4若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检验产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检验产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任意一项或一项以上不合格，判定为被抽查样品不合格。

7 异议处理

1.核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明并得到企业认可，可以不复检。需要复检时，壳体试验、密封试验、标志、外观检验项目可在备样上进行复检。

2.处理企业异议的质量技术监督部门认为仍由原承检机构承担复检工作的，则应通知原承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构等）做好样品的确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。复检结论为最终结论。

3.处理企业异议的质量技术监督部门认为需变更承检机构承担复检工作的，原则上应由承担本次检验任务的其他机构承担，必要时可由招投标入库的承检机构承担复检工作。应通知承担复检工作的承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构、承担复检任务的机构等）做好样品的移交和确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。复检结论为最终结论。

8 附则

本细则编写单位：秦皇岛市质量技术监督检验所

本细则由秦皇岛市市场监督管理局产品质量安全监督管理科管理。