2025年度秦皇岛市市场监督管理局产品质量监督抽查细则

混凝土路面砖

2025—03—10发布                       2025—03—10实施

秦皇岛市市场监督管理局

1 范围

本细则适用于混凝土路面砖产品质量监督抽查，针对特殊情况的市级监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品为混凝土路面砖。本细则内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品种类

按形状分为普通型混凝土砖（N）和异型混凝土转（I）；

按混凝土路面砖成型材料组成，分为带面层混凝土路面砖（C）和通体混凝土路面砖（F）。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 混凝土路面砖

以水泥、集料和水为主要原料，经搅拌、成型、养护等工艺在工厂生产的，未配置钢筋的，主要用于路面和地面铺装的混凝土砖。

3.2 普通型混凝土路面砖（N）

长方形、正方形或正多边形的混凝土路面砖。

3.3 普通型混凝土路面砖（I）

除长方形、正方形或正多边形以外的混凝土路面砖

3.4 带面层混凝土路面砖（C）

由面层和主体两种不同配比材料制成的混凝土路面砖。

3.5 通体混凝土路面砖（F）

同一种配比材料制成的混凝土路面砖。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 28635-2012  混凝土路面砖砖

GB/T 28635-2012  混凝土路面砖砖 附录C

GB/T 28635-2012  混凝土路面砖砖 附录D

GB/T 28635-2012  混凝土路面砖砖 附录E

GB/T 28635-2012  混凝土路面砖砖 附录F

GB/T 12988-2009  无极地面材料耐磨性能试验方法

GB 50176-2016民用建筑热工设计规范

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一种强度等级、同一批次的产品，优先抽取符合产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。

混凝土路面砖的公称厚度规格尺寸（mm）分为60、70、80、90、100、120、150；其他规格尺寸及几何形状可根据用户与设计的要求，由供需双方协商确定。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 随机抽样。在抽样前，确定抽样方法，使所抽取的试件有代表性。

5.2.2强度等级和物理性能应从外观质量与尺寸偏差合格试件中抽取。

5.2.3每批混凝土路面砖应为同一类别、同一规格、同一强度等级，铺装面积3000㎡为一批，不足3000㎡亦可按一批量计。

5.2.3同一批次的产品需抽取样品数见表1，备检样品为同等数量。

表1同一批次的产品需抽取样品数

| 检验项目 | 样品数量 |
| --- | --- |
| 抗压强度 | 10 |
| 抗折强度 | 10 |
| 抗冻性 | 15 |
| 吸水率 | 5 |
| 耐磨性（磨坑长度） | 5 |
| 防滑性 | 5 |
| 抗盐冻性（剥落量） | 5 |

5.3 样品处置

将抽取样品后，由抽样人员对检验样品和备用样品分别签封。样品运送时应防止碰撞

损坏样品。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的砖和砌块产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

所抽取样品应在抽样单上备注栏注明该批次产品适用地区（严寒地区（D50）、寒冷地区（D35）或其他地区（D25）），抗盐冻性（剥落量）使用中不与融雪剂接触的混凝土路面砖不要求此项性能，与融雪剂接触的混凝土路面砖需在备注注明。

6 检验要求

6.1 检验项目

表2检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 附录C |
| 2 | 抗折强度 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 附录D |
| 3 | 抗冻性 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 附录E |
| 4 | 吸水率 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 附录F |
| 5 | 耐磨性（磨坑长度） | GB/T 28635-2012 | GB/T12988-2009 |
| 6 | 防滑性 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012附录G |
| 7 | 抗盐冻性（剥落量） | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012附录H |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 抗冻性检验项目试验前后的样品状态要进行影像记录，并对试验完毕的样品按照检验机构规定入库保存。

6.2.2 若被检验产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的要求判定。

6.2.3 若被检验产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6.2.4 若被检验产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

6.2.5 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6.2.6 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中说明。

7 判定原则

7.1 单项判定

混凝土路面砖产品质量单项合格判定见表3。

表3 混凝土路面砖产品质量单项合格判定表

| 序号 | 项目名称 | 判定细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | 强度试验结果符合GB/T 28635-2012 6.3的规定与供货方明示等级时，则判定该批产品强度等级合格。 |
| 2 | 物理性能 | 物理性能试验结果均符合GB/T 28635-2012 6.4规定时，则判定该批产品物理性能合格。试验结果中，若有一项（含一项以上）物理性能不符合GB/T 28635-2012 6.4的规定，则判定该批产品物理性能不合格。若对采用两种耐磨性方法测定的试验结果有争议时，以GB/T 12988-2009方法测定的值作为最终试验结果。 |

7.2 综合判定

所有试验结果均符合GB/T 28635-2012第6章要求时，则判定该批产品为合格；若有一项（含一项以上）试验结果不符合GB/T 28635-2012第6章要求时，则判定该批产品不合格。

8 异议处理

1.核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明并得到企业认可，可以不复检。需要复检时，强度等级、物理性能项目可在备样上进行复检。

2.处理企业异议的质量技术监督部门认为仍由原承检机构承担复检工作的，则应通知原承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构等）做好样品的确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。复检结论为最终结论。

3.处理企业异议的质量技术监督部门认为需变更承检机构承担复检工作的，原则上应由承担本次检验任务的其他机构承担，必要时可由招投标入库的承检机构承担复检工作。应通知承担复检工作的承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构、承担复检任务的机构等）做好样品的移交和确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编写单位：秦皇岛市质量技术监督检验所

本细则由秦皇岛市市场监督管理局产品质量安全监督管理科管理。