2025年度秦皇岛市市场监督管理局产品质量监督抽查细则

新型墙体材料（砖和砌块）

2025—03—10发布                       2025—03—10实施

秦皇岛市市场监督管理局

1 范围

本规范适用于砖和砌块产品质量市级监督抽查，针对特殊情况的市级监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括新型墙体材料中烧结多孔砖和多孔砌块、承重混凝土多孔砖、烧结空心砖和空心砌块、蒸压加气混凝土砌块。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品种类

按生产工艺共分为烧结类、混凝土类和硅酸盐类三大类制品；

按产品规格分为砖和砌块。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 砖

建筑用的人造小型砌块，外形多为直角六面体，也有各种异形的。其长度不超过365mm，宽度不超过240mm，高度不超过115mm。

3.2 砌块

建筑用的人造块材，外形多为直角六面体，也有各种异形的。砌块系列中主规格的长度、宽度和高度有一项或一项以上分别大于365mm、240mm或115mm。但高度不大于长度和宽度的六倍，长度不超过高度的三倍。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 13544  烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545  烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968  蒸压加气混凝土砌块

GB 25779  承重混凝土多孔砖

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 2542 砌墙砖试验方法

GB/T 4111  混凝土砌块和转试验方法

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 11969 蒸压加气混凝土性能试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一种和强度等级、同一批次的产品，优先抽取符合产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2在生产领域抽样时，抽样基数：烧结多孔砖、混凝土多孔砖、烧结空心砖和空心砌块产品每3.5～15万块为一批，不足3.5万块按一批计，最低不小于5000块；蒸压加气混个凝土砌块每1万块为一批，不足1万块者亦按一批计，最低不小于2000块。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数即可。

5.2.3抽样数量：烧结多孔砖、混凝土多孔砖、烧结空心砖和空心砌块40块（30块为检验样品，10块为备用样品）蒸压加气混凝土砌块20块（15块为检验样品，5块为备用样品）。

5.3 样品处置

将抽取样品后，由抽样人员对检验样品和备用样品分别签封。样品运送时应防止碰撞

损坏样品。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的砖和砌块产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6 检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3

表3检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 强度等级或强度级别 | GB/T 13544、GB 25779、GB/T 13545、GB/T 11968 | GB/T254、GB/T4111、GB/T 11969 | · |  |
| 2 | 抗冻性或抗风化性能 | GB/T 13544、GB 25779、GB/T 13545、GB/T 11968 | GB/T2542、GB/T4111、GB/T11969 | · |  |
| 3 | 泛霜 | GB/T 13544、 GB/T13545 | GB/T2542 |  | · |
| 4 | 石灰爆裂 | GB/T 13544、 GB/T 13545 | GB/T2542、GB/T4111 |  | · |
| 5 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | GB/T 13544、GB 25779、GB/T13545 | GB/T2542、GB/T4111 |  | · |
| 6 | 最大吸水率 | GB 25779 | GB/T4111 |  | · |

| 7 | 干燥率或干燥收缩值 | GB 25779、 GB/T 11968 | GB/T4111、 GB/T 11969 |  | · |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 密度等级或干密度等级 | GB/T 13544、 GB/T 13545、 GB/T 11968 | GB/T2542、 GB/T 11969 |  | · |
| 9 | 碳化系数 | GB 25779 | GB/T4111 |  | · |
| 10 | 软化系数 | GB 25779 | GB/T 4111 |  | · |
| 11 | 导热系数 | GB/T 11968 | GB/T 10294 | · |  |
| 12 | 放射性 | GB 6566 | GB 6566 | · |  |
| a极重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用的安全指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保等重要项目。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 抗冻性检验项目试验前后的样品状态要进行影像记录，并对试验完毕的样品按照检验机构规定入库保存。

6.2.2若被检验产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的要求判定。

若被检验产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检验产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中说明。

7 判定原则

7.1 单项判定

砖和砌块产品质量单项合格判定见表4。

表4 砖和砌块产品质量单项合格判定表

| 序号 | 项目名称 | 样本大小 | 判定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级或强度级别 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块为10块，承重混凝土多孔砖为5块，蒸压加气混凝土砌块为5组 | 平均值和标准值或最小值符合相应等级要求 |
| 2 | 抗冻性或抗风化性能 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块为10块，蒸压加气混凝土砌块为3组 | 冻后外观或冻后强度及质量损失符合标准相关要求 |
| 3 | 泛霜 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块：5块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 4 | 石灰爆裂 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块：5块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 5 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | 烧结多孔砖和多孔砌块、承重混凝土多孔砖为3块烧结空心砖和空心砌块为5块 | 平均值和最大值或最小值符合标准相应等级要求 |
| 6 | 最大吸水率 | 承重混凝土多孔砖：3块 | 最大值符合标准相关要求 |
| 7 | 干缩率或干燥收缩值 | 承重混凝土多孔砖为3块，蒸压加气混凝土砌块为3组 | 平均值和最大值符合标准相应等级要求 |
| 8 | 密度等级或干密度等级 | 烧结多孔砖和多孔砌块为3，烧结空心砖和空心砌块为5块，蒸压加气混凝土砌块为3组 | 平均值符合标准相应等级要求 |
| 9 | 碳化系数 | 承重混凝土多孔砖：12块 | 符合标准相关要求 |
| 10 | 软化系数 | 承重混凝土多孔砖：10块 | 符合标准相关要求 |
| 11 | 导热系数 | 蒸压加气混凝土砌块：1组 | 符合标准相应等级要求 |
| 12 | 放射性 | 1kg | 按主体材料相关规定判定 |

7.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8 异议处理

1.核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明并得到企业认可，可以不复检。需要复检时，壳体试验、密封试验、标志、外观检验项目可在备样上进行复检。

2.处理企业异议的质量技术监督部门认为仍由原承检机构承担复检工作的，则应通知原承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构等）做好样品的确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。复检结论为最终结论。

3.处理企业异议的质量技术监督部门认为需变更承检机构承担复检工作的，原则上应由承担本次检验任务的其他机构承担，必要时可由招投标入库的承检机构承担复检工作。应通知承担复检工作的承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构、承担复检任务的机构等）做好样品的移交和确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编写单位：秦皇岛市质量技术监督检验所

本细则由秦皇岛市市场监督管理局产品质量认证科管理。