秦皇岛市成人纸尿裤产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6包，其中4包作为检验样品，2包作为备用样品。

2 检验依据

表1 纸尿裤（片、垫）检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	全长偏差
	GB/T 28004-2011 6.2.1

	2
	全宽偏差
	GB/T 28004-2011 6.2.2

	3
	条质量偏差
	GB/T 28004-2011 6.2.3
GB/T 28004.2-2021 6.2

	4
	渗透性能a
	GB/T 28004-2011 附录A
GB/T 28004.2-2021 附录A

	5
	面层附着物
	GB/T 28004.2-2021 6.4

	6
	pH值
	GB/T 28004-2011 附录B
GB/T 28004.2-2021 附录B

	7
	杂质
	GB/T 28004.2-2021 附录C

	8
	吸收倍率
	GB/T 28004.2-2021 6.9

	9
	饱和吸收量
	GB/T 28004.2-2021 6.10

	10
	交货水分
	GB/T 28004-2011 6.5
GB/T 28004.2-2021 6.11

	11
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.2-2021 附录D

	12
	甲醛含量
	GB/T 34448-2017

	13
	可分解致癌芳香胺染料c
	GB/T 17592
GB/T 23344

	14
	微生物指标
	绿脓杆菌
	GB 15979

	
	
	金黄色葡萄球菌
	

	
	
	溶血性链球菌
	

	
	
	细菌菌落总数
	

	
	
	大肠菌群
	

	
	
	真菌菌落总数
	

	15
	纸尿裤适用腰围最大值
	GB/T 33280-2016 附录A

	16
	外观质量
	GB/T 28004-2011
GB/T 28004.2-2021 6.14

	17
	标志标识
	GB/T 28004-2011 8.1
GB/T 28004.2-2021 8.1

	仅印刷或染色的产品考核。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》

GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

